## Slide 1: Magnetické vlastnosti RuO2
Barbora Růžičková

## Slide 2: Obsah Altermagnetismus RuO2 a TiO2 Experimentální aparatura Výsledky – Tenká vrstva Bonus - „Bulk“ vzorky 01 02 04 05 03
Co to je a proč je pro nás zajímavý
Představení hlavní problematiky projektu
Představení SQUID
Výsledky měření s vzorky RuO2 a TiO2
Výsledky z měření vzorků CrSb

## Slide 3: 01 Altermagnetismus
Co to je a proč je pro nás zajímavý

## Slide 4: Typy magnetismu
Feromagnetismus
Paramagnetismus
Diamagnetismus
…

## Slide 5
Feromagnetismus
ky
kx
Antiferomagnetismus
ky
kx
ky
kx
Altermagnetismus
Nenulový magnetický moment
Polarizuje spin
Nulový magnetický moment
Nepolarizuje spin
Nulový magnetický moment
Polarizuje spin

## Slide 6
Feromagnetismus
ky
kx
Antiferomagnetismus
ky
kx
ky
kx
Altermagnetismus
Nenulový magnetický moment
Polarizuje spin
Nulový magnetický moment
Nepolarizuje spin
Nulový magnetický moment
Polarizuje spin
e-
e-

## Slide 7
Feromagnetismus
ky
kx
Antiferomagnetismus
ky
kx
e-
e-
ky
kx
Altermagnetismus
Nenulový magnetický moment
Polarizuje spin
Nulový magnetický moment
Nepolarizuje spin
Nulový magnetický moment
Polarizuje spin

## Slide 8
Feromagnetismus
ky
kx
Antiferomagnetismus
ky
kx
Altermagnetismus
Nenulový magnetický moment
Polarizuje spin
Nulový magnetický moment
Nepolarizuje spin
kx
Nulový magnetický moment
Polarizuje spin
ky
e-
e-

## Slide 9
Feromagnetismus
ky
kx
Antiferomagnetismus
ky
kx
Altermagnetismus
Nenulový magnetický moment
Polarizuje spin
Nulový magnetický moment
Nepolarizuje spin
kx
Nulový magnetický moment
Polarizuje spin
ky
e-
e-

## Slide 10
Altermagnetismus
Využití:
elektrosoučástky, procesory
Výhody oproti feromagnetům:
Vyšší přenosová frekvence (THz)
Mnoho různých materiálů (vodiče, izolátory…)
Známé altermagnety: CrSb, …
RuO2
kx
Nulový magnetický moment
Polarizuje spin
ky

## Slide 11: RuO2 02
Představení hlavní problematiky projektu
a TiO2

## Slide 12
Altermagnet
  Nulový magnetický moment
RuO2
Diamagnet
  Nulový magnetický moment mimo magnetické pole
  Magnetizace v magnetickém poli
  Substrát pro růst RuO2
TiO2

## Slide 14: Motivace
RuO2 + TiO2 vykazuje v magnetickém poli feromagnetické chování
Magnetické dipóly se srovnaly s magnetickým polem
RuO2 + TiO2

## Slide 15: Hypotéza
RuO2 + TiO2 vykazuje v magnetickém poli feromagnetické chování
Možné důvody:
TiO2 (nečistoty nebo samotný materiál) se chová feromagneticky
RuO2 (nečistoty nebo samotný materiál) se chová feromagneticky
Za feromagnetické chování můžou efekty odehrávající se na rozhraní substrát-vrstva

## Slide 16: Hypotéza
RuO2 + TiO2 vykazuje v magnetickém poli feromagnetické chování
Možné důvody:
TiO2 (nečistoty nebo samotný materiál) se chová feromagneticky
  Moment TiO2 porovnatelný s momentem RuO2 + TiO2
RuO2 (nečistoty nebo samotný materiál) se chová feromagneticky
Za feromagnetické chování můžou efekty odehrávající se na rozhraní substrát-vrstva
  Moment TiO2 menší než moment RuO2 + TiO2
  Moment TiO2 nebude vykazovat feromagnetické vlastnosti

## Slide 17: Experimentální aparatura 03
Představení
S
QU
I
D

## Slide 18
uperconducting
antum
nterference
evice
Změří magnetický moment až 5*10−14 T
Založen na Josephsonově jevu
I
D
QU
S

## Slide 19: RuO2 + TiO2
110
001
100

## Slide 20: TiO2
110
001
100

## Slide 21: Orientace vzorku ve SQIDu
A
B
C

## Slide 22: Analýza dat
Kroky:
Načíst data
Odečíst lineární pozadí
Přepočítat na emu/g

## Slide 23: Výsledky Tenká vrstva 04
Výsledky měření s vzorky RuO2 a TiO2

## Slide 24: TiO2
Feromagnetické chování pozorováno

## Slide 25: RuO2
Feromagnetické chování pozorováno
RuO2 + TiO2
Co je příčinou?

## Slide 26: Porovnání
Oba vzorky mají porovnatelný magnetický moment
=> Feromagnetické chování pravděpodobně způsobeno TiO2 , ne samotným RuO2

## Slide 27: „Bulk“ vzorky 05
Výsledky z měření vzorků
CrSb

## Slide 28
Altermagnet
„Bulk“ struktrura – jednotný krystal
CrSb
Magnetický moment altermagnetickému chování (nedochází k saturaci)
Výsledky

## Slide 29: Děkuji za pozornost

## Slide 30: ZDROJE
SMOLYANYUK, Andriy a MAZIN, Igor I. RuO2: A puzzle to be solved. Online. Dostupné z: https://arxiv.org/pdf/2310.06909.pdf. [cit. 2023-11-25].
RuO2. Online. Material explorer. Dostupné z: https://next-gen.materialsproject.org/materials/mp-825. [cit. 2023-11-25].
ŠMEJKAL, Libor; SINOVA, Jairo a JUNGWIRTH, Tomas. Beyond Conventional Ferromagnetism and Antiferromagnetism: A Phase with Nonrelativistic Spin and Crystal Rotation Symmetry. Online. Physical Review X. 2022, roč. 12, č. 3. ISSN 2160-3308. Dostupné z: https://doi.org/10.1103/PhysRevX.12.031042. [cit. 2023-11-25].
Science Fair Newsletter. Online. Slidesgo. Dostupné z: https://slidesgo.com/theme/science-fair-newsletter#search-scinece&position-1&results-20&rs=search. [cit. 2023-11-26].

## Slide 31: Lineární pozadí
 |  | 110 |  | 100 |  | 001 | 
 | *e-9 | A | B | A | B | A | B
TiO2 | 5 K | 2.0 | 1.9 | 1.9 |  | 2.1 | 
 | 10 K | 2.1 | 1.9 | 1.9 |  | 2.2 | 
 | 100 K | 2.0 |  | 1.8 |  | 1.8 | 
TiO2 + RuO2 | 5 K | 3.6 |  |  |  |  | 
 | 10 K | 3.7 |  |  |  |  | 
 | 100 K | 3.5 |  |  |  |  |